构造三个文件夹：00.data，01.train和 02.lmp

数据预处理：

在CP2K中设置输出级别为MEDIUM，使用langvin控温之外的控温方式，同时在MD模块开启轨迹&TRAJECTORY和力&FORCES的输出。模拟结束后，结果放置在00.data/relaxation文件夹中。使用trans的python代码，从relaxation的数据中随机部分提取，并输出为训练集或测试集。

因为超算的控制节点不能进行作业。训练集或测试集是在自己电脑上进行处理来产生的，之后再上传到超算（有点麻烦）

训练模型：

在01.train文件夹中放置input.json程序文件，然后修改Input.json文件内容：type_map按type_map.raw中元素顺序进行修改，sel参数表示每种原子的最大邻居数，顺序与type_map一致。稳妥考虑，可是设置为"sel": "auto",让 DeePMD-kit 自动扫描训练数据确定。其他超参数（如学习率、损失函数权重）通常可以保留，或根据训练过程中的lcurve.out曲线进行微调。Input.json文件中设置训练集或测试集的访问位置。使用sub.dp文件提交作业。

训练后，会生成lcurve.out文件，其开头和结尾展示如下：

#  step  rmse_val  rmse_trn  rmse_e_val  rmse_e_trn  rmse_f_val  rmse_f_trn  lr

依次是：（1）训练步数；（2）测试集总误差；（3）训练集总误差；（4）测试集能量误差；（5）训练集能量误差；（6）测试集力误差；（7）训练集力误差；（8）学习率。

一般来说，可以关注以下两点：

（1）能量和受力的误差是否分别达到了e-04或者e-02的数量级，达到一般就是相对理想了；

- 测试集的误差是否成数量级地显著大于训练集，如果是，可能存在一定的过拟合。

- 正式模拟：

使用cmd在01.train文件夹中执行dp freeze，来冻结参数得到一个可用模型：frozen_model.dp。将frozen_model.dp复制到02.lmp文件中，使用以下命令进行Lammps模拟：

pair_style  deepmd frozen_model.pb

pair_coeff  * *

（1）冻结模型

在训练结束时，保存在TensorFlow的checkpoint文件中的模型参数通常需要冻结为一个以扩展名为.pb 的模型文件。 我们可以通过如下指令来冻结模型 :

$ dp freeze -o graph.pb

（2）压缩模型

压缩 DP 模型通常会将基于DP的计算速度提高一个数量级，并且消耗更少的内存。 我们可以通过以下指令进行模型压缩：

$ dp compress -i graph.pb -o graph-compress.pb